ИНН 5904080520, КПП 590401001, ОГРН 1155958018644,

УР, г.Ижевск, ул.Чайковского, 82, т. (3412) 54-33-99

ПК, г. Пермь, ул. Букирева, д1, оф. 7

эл. почта: avexpro@yandex.ru, www. avexpro.ru

Паспорт качества №__________________

Панели стеновые

с утеплителем и профилированными листами из тонколистовой стали с полимерным покрытием.

ТУ 5284-001-84588257-2009.

Марка:   ПСММ   □  ПСПП □                                                        Количество, м2   ________________

Ширина, мм    1200                                                                                   Толщина, мм  50□, 80□, 100□, 120□, 150□, 200□

Заказчик__________________________________________________________________________________

Заказ(Спецификация) ________________________________________  Дата изготовления  __________________

1.Утеплитель

ПСММ - плиты из минеральной тонковолокнистой ваты на основе базальтого волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками с вертикальной ориентацией волокон, плотность 100-140 кг/м3, ТУ 5762-001-80015406-2010, изм.1.

ПСПП - Пенополистирол  ПСБ-С-25 гост, плотность 15,5-16 кг/м3, ГОСТ 15588-86. Серийный выпуск

2. Профилированные листы – из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщина 0,5мм.ГОСТ Р 52146-2003.

3. Вид профилирования  металлических листов

- наружного  гладкий □, микроребрение □, трапецевидная □

-внутреннего гладкий □, микроребрение □, трапецевидная □

4. Характеристика панелей с минеральной ватой

| Толщина, мм | Приведенное сопротивление теплопередаче Ro m2xoC/Bt | Масса, кг/м2 | Разрушающая нагрузка, кг ГОСТ 21562-76 | Предел огнестойкости ГОСТ 30247.0-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,458 | 13,0 | 470 | EI 60 |
| 80 | 2,158 | 17,0 | 540 | EI 90 |
| 100 | 2.658 | 19.0 | 600 | EI 90 |
| 120 | 3.158 | 21.0 | 670 | EI 150 |
| 150 | 3.908 | 24.0 | 710 | EI 150 |
| 200 | 5.158 | 29.0 | 740 | EI 150 |

ОТК________________________

М.П.